<page>144v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f294.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p144r\_1</id>

<ab>estant ainsy disposée &amp; bien nettoyée avecq les <tl>broisses</tl>,<lb/>

pose <del>la</del> le <tl>cercle d'<m>ardille</m></tl> aultour de la platene. Puys, avecq<lb/>

une liste d'<m>ardille</m> posée sur le milieu d<del>e</del>u <del>la</del> dos de la <al>tortue</al>, co<exp>mm</exp>e<lb/>

tu vois, &amp; à l'endroit du plus large, divise ton <tl>moule</tl>. Consequem<exp>ent</exp>,<lb/>

<m>huile</m> avecq ton <tl>pinceau</tl>, dedié à cela, la moictié de la coquille<lb/>

que tu veulx mouler. Destrempe en <m>eau chaulde</m>, <sn>en sorte que<lb/>

sans te brusler tu y puisses tenir le <tl><bp>doigt</bp></tl> sans te brusler</sn>,<lb/>

ton sable un peu <del>p</del> espés. Et plustost <del>f</del> que le gecter, frotte la<lb/>

coquille d'<m>eau de vye</m>. Et aprés, gecte ton sable &amp; luy laisse<lb/>

faire prise et note que toute chose qui ha coquille ou qui<lb/>

est dure et ne preste poinct, co<exp>mm</exp>e les <al>serpents</al> &amp; <al>laisards</al>, veult<lb/>

estre <m>huilée</m> pour despouiller. Les choses qui prestent n'en<lb/>

ont point de besoing. L'<m>eau chaulde</m> faict que le sable destrempé<lb/>

<del>en <m>eau</m></del> s'assoit mieulx sur l'<m>huile</m>, qui aultrem<exp>ent</exp> refuseroit.<lb/>

Ta moictié de <al>tortue</al> estant ainsy <del>desp</del> moulée, separe la avecq<lb/>

son demy <tl>mole</tl> de sa <tl>platine d'<m>ardille</m></tl>, que tu mectras à part<lb/>

pour luy retourner quand il sera besoing. Aprés, nettoye ton<lb/>

demy <tl>moule</tl>, &amp; l'unys &amp; aplanis, co<exp>mm</exp>e les aultres. Mays pource q<exp>ue</exp><lb/>

il se trouvera qu'à cause d<del>u</del>e l'entredeux d'<m>ardille</m>, le demy<lb/>

<tl>moule</tl> comprendra plus que la moictié de la <al>tortue</al>, couppe &amp;<lb/>

retranche uniment ce qui excedera, &amp; nettoye bien tout avecq<lb/>

les <tl>broisses</tl>. Puys, fais par le dessus du bort du <tl>moule</tl>,<lb/>

du costé qu'il est coupé &amp; my party, deulx coches, co<exp>mm</exp>e aulx<lb/>

aultres <tl>molles</tl> et retourne ta <al>tortue</al> sur sa <tl>platine</tl> co<exp>mm</exp>e elle<lb/>

estoict &amp; luy asseure les deulx pattes qui ne sont pas moulées<lb/>

avecq des <tl>poinctes de <m>fil de fer</m></tl>. Et bouche tout aultour ce qui<lb/>

est de vuide, jusques au bord de la coquille haulte avecq de<lb/>

l'<m>ardille</m>. Aprés, pose le <tl>cercle</tl> aultour et mects un entredeulx<lb/>

d'<m>ardille</m> sur le premier <tl>moule</tl>, un peu par dessus les coches.<lb/>

Et ayant <m>huilé</m> le <del>d</del>premier demy <tl>molle</tl> &amp; ses coches et la<lb/>

coquille de la <al>tortue</al>, &amp; l'ayant aussy arrosée d'<m>eau de vye</m>,<lb/>

chaufe ton <m>eau</m>, destrempe ton sable avecq un peu d'<m>eau de sel<lb/>

armoniac</m> &amp; ladicte <m>eau chaulde</m>, &amp; gecte. Ayant faict prise,<lb/>

aproprie les costés de ces deulx <tl>molles</tl> uniment &amp; à chasque<lb/>

costé asseure leur joincture, qui ne se cognoist que bien peu, avecq<lb/>

deulx <tl>crampons</tl>, affin qu'en descouvrant aprés le dessoubs de<lb/>

la <al>tortue</al>, ilz ne se deffacent point. Aprés, descouvre le costé<lb/>

du ventre &amp; de la gorge, en la fasson que tu descouvres une<lb/>

<al>escrevisse</al>, qui est la plus difficile à mouler des bestions<lb/>

qui se moulent à deulx moictiés.

</ab>

<ab>

<margin>left-top</margin>

<figure>

<id>fig\_p144v\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZGhySWFITlRSaG8></link>

</figure>

</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

<figure>

<id>fig\_p144v\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SlhGM2FYLUUteXc></link>

</figure>

</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

Tu pourrois bien<lb/>

mouler la <al>tortue</al><lb/>

d'une piece de chasque<lb/>

costé, mays il la<lb/>

fauldroit brusler.<lb/>

Et aprés, pour<lb/>

faire le creulx,<lb/>

le <tl>moule</tl> recuit ne<lb/>

se peult gueres bien<lb/>

<m>huiler</m> à cause qu'il<lb/>

boit l'<m>huile</m>.</ab>

<ab>

<margin>left-bottom</margin>

<figure>+</figure>

S'il y a du <m><la>crocum</la></m><lb/>

dans le sable, les<lb/>

joinctures des<lb/>

<tl>molles</tl> ne se<lb/>

cognoissent presque<lb/>

point.</ab>

<ab>

<man><margin>bottom</margin>Tourne au second foeillet.</man>

</ab>

<cont/>

</div>