<page>146r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f297.image></image>

<div>

<cont/>

<id>p145v\_1</id>

<ab>affin qu’elle se mouille partout, sinon mouille la<lb/>

avecq un <tl>gros pinceau</tl> dedié à cela. Puys passe<lb/>

par le bout du <tl>moule</tl> qui clost le <tl>cercle</tl> ton bout<lb/>

de <tl><m>fil de fer</m></tl> qui tient le gect de <m>cire</m> et en fends<lb/>

le <tl>fermouer d’<m>ardille</m></tl>, co<exp>mm</exp>e tu vois, &amp; le pose <del>le</del> bas,<lb/>

pourveu que l’herbe ou fleur ne touche à aulcune chose<lb/>

&amp; puisse laisser assez d’espesseur au <tl>moule</tl>, car le<lb/>

sable destrempé haulse tousjours l’herbe ou fleur.<lb/>

Ainsy si elle n’est roide d’elle mesme, passe avecq<lb/>

une <tl>aiguille</tl> du <tl>filet delié</tl> <del>po</del> sur la fleur pour<lb/>

la garder d’enlever. Ou si tu t’en oublioys, bais<corr>s</corr>e <lb/>

la fleur avecques quelque <del>b</del> <tl>petit bastonceau</tl> jusques<lb/>

à ce que le sable gecté se commance à <del>d</del>espaissir.<lb/>

Ta fleur estant bien disposée, <del>d</del> choisis une<lb/>

<tl>escuelle</tl> assés grande pour y destremper aultant<lb/>

de sable qu’il en faict besoing pour remplir ton<lb/>

<tl>moule</tl>. Mects y un peu d’<m>eau de sel armoniac</m> puys<lb/>

de l’<m>eau de <env>fontaine</env></m>. Et co<exp>mm</exp>e l’<tl>e<del>au en</del>scuelle</tl> sera presque<lb/>

pleine, mects y en saulpouldrant ton sable &amp;<lb/>

mesle &amp; le dilaye bien affin qu’il soict tout un,<lb/>

car s’il estoit amatonné il gasteroit le <tl>moule</tl>.<lb/>

Pour les fleurs il ne veult pas estre si espés,<lb/>

et mesmem<exp>ent</exp> au commancem<exp>ent</exp> que tu verseras à saults<lb/>

le plus cler sur la fleur, &amp; co<exp>mm</exp>e elle en sera à demy<lb/>

couverte, soufle fort partout pour faire perdre<lb/>

les petites bulles. Aprés acheve de remplir &amp; soufle<lb/>

tousjours. Fais un peu pancher le <tl>moule</tl> vers le<lb/>

plus large, et si tu trouves quelque reste du sable<lb/>

espés qui ne soict pas bien deslayé, gecte le plustost<lb/>

vers le gect qu’ailleurs. Enfin tu peulx bien gecter<lb/>

du sable destrempé plus espés affin de faire faire<lb/>

prise plustost. J’ay ainsy moulé un <pa>solcy</pa> avecq<lb/>

ses foeilles. Le <m><la>crocu<exp>m</exp> ferri</la></m> est plus seur pour les<lb/>

fleurs @ et quand il y ha <m><la>crocum</la></m>, <m>lute</m> avecq le mesme sable<lb/>

qui ha servi et est le plus excellent de tous.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>

<render>wide</render>

La ligue dont j’ay gecté une grande branche de <pa>soulcy</pa> qui avecq sa fleur ses boutons<lb/>

et ses foeilles est venue<lb/>

nect co<exp>mm</exp>e le naturel,<lb/>

estoict d’une <ms>lb</ms> d’<m>estain<lb/>

fin</m> meslé de deulx<lb/>

<ms>unces</ms> de <m>plomb</m>.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

S’il y a quelques<lb/>

baves repare<lb/>

avecq un <tl>trancheplume</tl>.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Descouvre la<lb/>

fleur moulée en<lb/>

deffaisant doulcem<exp>ent</exp><lb/>

avecq la <tl>poincte<lb/>

d’un cousteau</tl> le<lb/>

<tl>moule</tl>, &amp; pour mieulx,<lb/>

trempe le bien dans<lb/>

l’<m>eau</m>. Aprés use<lb/>

de <tl>sayes de <al>porceau</al></tl>,<lb/>

d’un bout de <tl><m>fil de<lb/>

fer</m></tl> &amp;<lb/>

Quand le <tl>moule</tl><lb/>

est recuit la premiere<lb/>

fois, laisse le à<lb/>

demy refroidir,<lb/>

puys passe par le<lb/>

gect un <tl><m>fil de fer</m></tl><lb/>

doulcem<exp>ent</exp> pour faire<lb/>

ouverture à la <m>cendre</m><lb/>

bruslée dedans. Aprés<lb/>

soufle dedans avecq un<lb/>

<tl>souflet</tl> puys renverse<lb/>

le <tl>moule</tl> sur le gect<lb/>

pour faire tout sortir,<lb/>

&amp; parfois suppe et<lb/>

attire avecq la <tl><bp>bouche</bp></tl>.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Advise de n’atacher<lb/>

pas trop la queue<lb/>

de la fleur au gect<lb/>

de <m>cire</m>, de peur de<lb/>

gaster quelque chose<lb/>

quand tu retireras<lb/>

le gect de <m>cire</m>.<lb/>

Pour le retirer il<lb/>

le fault un peu<lb/>

deschausser tout<lb/>

aultour, &amp; puys le<lb/>

tirer avecq tes petits<lb/>

<tl>molets</tl> par la queue<lb/>

de <m>fer</m>.</ab>

</div>