<page>146v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f298.image</image>

<div>

<id>p146v\_1</id>

<head>Mouler <al>tortues</al></head>

<ab>Cecy est en suicte du deuxieme foeillet præcedent.<lb/>

Comme tu as bien descouvert la partie du ventre de la<lb/>

<al>tortue</al>, les dessoubs de la gorge &amp; des pattes, &amp; bien nettoyé<lb/>

le tout, n'oublie pas de descouvrir nettem<exp>ent</exp> ceste concavité<lb/>

que ces animaulx ont dans leur coquille, entre le col &amp; les<lb/>

Espaules. <al>Celles d'<env>eau</env></al> ne l'ont pas si enfoncé que <al>celles de<lb/>

<env>garrigue</env></al>, qui sont les plus maigres. Et entre icelles<lb/>

il en y a qui l'ont plus enfoncé que les aultres. N'oublie<lb/>

doncq de bien descouvrir tout cela pour mieulx representer<lb/>

le naturel. Mays s'il y a quelque concavité qui s'entourne<lb/>

trop en dedans et ne soict point en voeue ne en despouille,<lb/>

mects y de petits lopins de <m>cire</m>, &amp; avecq des <tl>poinctes<lb/>

de gros <m>fil de fer</m></tl> chault, estants &amp; adapté ladicte<lb/>

<m>cire</m>. Puys <del>bouch</del> bouche avecq de l'<m>ardille</m> molle l'entrée<lb/>

de toutes ses cavités. Mects le <tl>cercle d'<m>ardille</m></tl> aultour<lb/>

de ton <tl>moule</tl>, faict desja de deulx pieces, qui contient le<lb/>

dos de la <al>tortue</al>. Et pour mouler le ventre d'icelle,<lb/>

il te le fault departir en trois co<exp>mm</exp>e tu vois. Sçavoir<lb/>

tu mectras un entredeulx d'<m>ardille</m> dessus la gorge &amp; un<lb/>

aultre sur le bort de la coquillle de la queue, <figure>#</figure> Et aya<exp>n</exp>t<lb/>

<m>huilé</m> <del>et</del> la coquille du ventre &amp; l'ayant frotée d'<m>eau de<lb/>

vye</m>, jecte ton sable un peu espés &amp; destrempé avecq <m>eau<lb/>

chaulde</m> co<exp>mm</exp>e devant. Ayant faict prise, oste ces entredeulx<lb/>

d'<m>ardille</m>, puys descouvre bien les pattes de devant &amp; derriere,<lb/>

sçavoir la partie de dessoubs &amp; la queue &amp; la gorge,<lb/>

&amp; oste l'<m>ardille</m> des cavités <del>qu</del> toute à une piece si tu peulx,<lb/>

car cela te monstrera si ceste cavité sera bien en despouille.<lb/>

Et si l'<m>ardille</m> retirée emmene la <m>cire</m> que tu y avois mis,<lb/>

remects la aulx lieulx qui ne peuvent despouiller, co<exp>mm</exp>e dict<lb/>

est. Et si quelque partye c'est retirée ou desmise, attache<lb/>

&amp; rejoincts la au <tl>moule</tl> avecq de la <m>cire</m> &amp; la <tl>poincte de <m>fer</m></tl><lb/>

chault. N'oublie de mectre de <del>po</del> la <m>cire fondue</m> au bout<lb/>

des ongles de la <al>tortue</al> pour faire le gect. Ta coquille<lb/>

du ventre moulée <add>et descouverte</add>, ton <tl>moule</tl> se verra en ceste sorte.</ab>

<figure>

<id>fig\_p146v\_1</id>

<margin>left-middle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bUk2c1E3LWtOTDA></link>

</figure>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

de sorte que la<lb/>

seule coquille du<lb/>

ventre entiere<lb/>soict descouverte, pour<lb/>

la mouler seule.

</ab>

<figure>

<id>fig\_p146v\_2</id>

<margin>left-bottom</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WGEzek5peHJ6VDA></link>

</figure>

<cont/>

</div>