<page>147r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f299.image</image>

<div>

<cont/>

<id>p146v\_1</id>

<ab>Advise bien de fayre un bort de <m>cire fondue</m> avecq le <tl><m>fer</m><lb/></tl>

<tl>chault</tl> tout aultour du bort de la coquille haulte qui est vers<lb/>

la queue, affin de fayre mieulx le gect. Et faicts que deulx<lb/>

petits cordons de la mesme <m>cire</m> <del>r</del> respondent du bout de la<lb/>

coquille du ventre audict bort de <m>cire</m> qui est aultour de la coquille<lb/>

de l'eschine, et que la <del><al>tortue</al> de</del> queue de la <al>tortue</al> demeure entre<lb/>

ces deulx cordons. C'est pour faire le gect mieulx. Cela<lb/>

faict, <m>huile</m> ton <tl>moule</tl> et ce qui paroistra de la coquille. Mects<lb/>

le <tl>cercle</tl> aultour &amp; gecte avecq <m>eau chaulde</m> co<exp>mm</exp>e devant, y<lb/>

observant ce que tu as observé. Fays de mesme pour mouler<lb/>

la troisiesme partye, qui est la queue. Et ayant faict prise,<lb/>

<del>Tu</del><del>Despouille ton <tl>moule</tl></del> Oste le <tl>contour d'<m>ardille</m></tl>, nettoye<lb/>

ton <tl>moule</tl>, &amp; unis le &amp; l'aplanis de tous costés avecq un<lb/>

<tl>costeau</tl> co<exp>mm</exp>e les aultres <tl>molles</tl>. Trempe le dans l'<m>eau</m><lb/>

legerement, puys essaye de le despouiller. Communem<exp>ent</exp> on<lb/>

Commance<del>ment</del> par l<del>e</del>a <del>dos</del> coquille du dos <del>c’est</del>, c'est à dire<lb/>

le <tl>molle</tl> de dessus, qui est de deulx moictiés, et cestuy là<lb/>

est plus facile à despouiller. L'aultre suict aprés, mays<lb/>

à cause qu'il est voisin des espaules de la <al>tortue</al>, qui sont<lb/>

profondement enfoncées, il est quelque fois malaisé.<lb/>

Par ainsy, en crollant &amp; tirant le <tl>molle</tl> doulcement, advise<lb/>

de tiré celuy qui se presentera le plus facille, car il les<lb/>

fault despouiller l'un apres l'aultre. Le plus malaisé<lb/>

de tous est celuy qui moule l<del>e</del>a <del>de</del> gorge, le dessoubs des<lb/>

pattes &amp; ces creuses espaulieres, qui sont de si mauvaise<lb/>

despouille que si tu n'y pourvois, remplissant de <m>cire</m><lb/>

plustost que mouler ce qui ne sera point en despouille,<lb/>

il sera malaisé que tu en retires tes pieces sans rompre<lb/>

quelque chose. Mays si cela t'advient, encores y a il<lb/>

remede, pourveu que tu gardes <del>pi</del> bien les pieces rompues.<lb/>

Car tu les peulx rassembler avecq des <tl>poinctes de <m>fer assés<lb/>

fortettes</m></tl> &amp; remplir la fente ou default qui y pourra estre<lb/>

avecq <m>cire fondue</m> &amp; le <tl><m>fer</m> chault</tl>, co<exp>mm</exp>e des aultres, affin que<lb/>

le noyau pour mouler creulx se fasse mieulx. Aprés<lb/>

<rub>Va au second foeillet</rub></ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Pour eviter<lb/>

de rompre en<lb/>

despouillant,<lb/>

advise de bien<lb/>

descouvrir<lb/>

jusques à ce<lb/>

qui peult tenir.</ab>

</div>