<page>148r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f301.image></image>

<div>

<cont/>

<id>p147v\_4</id>

<ab>pas venu si cler que ie desirois ie lay encore recuit<lb/>

laisse froidir remis au blanchiment &amp; <tl>grattibroisse</tl> Il est<lb/>

venu fort net Ainsy feras tu du <m>cuivre</m> et <m>argent</m> Et si tu veulx donner @</ab>

</div>

<div>

<id>p148r\_1</id>

<head>Belle couleur au <m>letton</m></head>

<ab>Layant bien nettoye co<exp>mm</exp>e dict est &amp; bien <tl>grattebroisse</tl><lb/>

fais le bouillir en <m>eau</m> &amp; <m>racine de <pa>cucurme</pa> ou <pa>terra merita</pa></m><lb/>

et il viendra tres beau</ab>

</div>

<div>

<id>p148r\_2</id>

<head>Blanchime<exp>n</exp>t</head>

<ab>Si cest pour <m>argent</m> Ne pile pas ton <m>tartre</m> avecq du<lb/>

<m>fer</m> ains avecq le manche du <tl>marteau</tl> Car si tu touches<lb/>

&amp; trempes du <m>fer</m> en ton blanchiment l<m>argent</m> viendroit<lb/>

rouge co<exp>mm</exp>e <m>cuivre</m> &amp; te le fauldroit recuire &amp; remectre<lb/>

au blanchiment Ne mesle rien avecq ton <m>tartre</m> qui ne<lb/>

doibve entrer au blanchiment car cela le corromp Ne le<lb/>

laisse pas verser hors son premier bouillon Car en cela<lb/>

est toute sa force Le blanchiment se faict dune <ms>partye</ms><lb/>

de <m>tartre pulverise</m> &amp; la <ms>moictie</ms> de <m>sel commun</m></ab>

</div>

<div>

<id>p148r\_3</id>

<head>Mouler pied de <al>butor</al> ou<lb/>

d<al>aigle</al> ou daultres <al>oyseaulx</al> pour<lb/>

@ pied de salieres ou vases</head>

<ab>On moule communement le pied &amp; la jambe jusques au jarret<lb/>

Et pour cet effect on le moule a cinq pieces la jambe de<lb/>

deulx pieces le dessus du pied en deulx et le dessoubs dune<lb/>

piece</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>de trois pieces</ab>

</div>

<div>

<id>p148r\_4</id>

<head><m><la>Crocum ferri</la></m></head> @

<ab>Pour le faire bien tost rougis la <m>limaille</m> dans une <tl>caisse de <m>fer</m></tl><lb/>

le remuant souvant puys arrouse le de bon <m>vinaigre</m> &amp; le laisse evaporer<lb/>

&amp; sans loster de dessus le foeu laisse le rougir &amp; enflammer. esta<exp>n</exp>t froid<lb/>

pulverise le sur le <tl><m>mabre</m></tl> &amp; le retourne au foeu <del>rou</del> arrouse de <m>vinaigre</m><lb/>

Et puys enflamme Ainsy il sera bien tost colore &amp; subtilie</ab>

</div>