<page>149r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f303.image></image>

<div>

<id>p149r\_1</id>

<head>Ramollir le <m>fer</m> @ et le rendre fort<lb/>

doux</head>

<ab>P<exp>rens</exp> <m>sublime</m> <m>chaulx vive</m> <m>savon de <pl>venise</pl></m> <m>fiente de <al>cheval</al></m><lb/>

un peu moings de <m>sublime</m> que des aultres destrempe tout cela<lb/>

ensemble co<exp>mm</exp>e paste &amp; en empaste le <m>fer</m> &amp; lenvelope en cella<lb/>

avecq quelque meschant <tl><m>linge</m></tl> puys le fais recuire iusques<lb/>

a ce quil soict bien rouge Ou bien laisse <ms>le <tmp>soir</tmp> dans un<lb/>

bon foeu iusques au <tmp>matin</tmp></ms> il sera fort doulx pour y bien<lb/>

graver ce que tu vouldras</ab>

</div>

<div>

<id>p149r\_2</id>

<head><m>Or bas d<pl>allemaigne</pl></m> <m>Electre</m></head>

<ab>On lappelle <m>or de <pl>rheim</pl></m> quon trouve aulx <env>rivieres</env> et est<lb/>

<m>or</m> de paillelle Les <pro>orfevres</pro> d<pl>allemaigne</pl> Lont vouleu<lb/>

affiner pensant le separer davecq ceste blancheur quilz<lb/>

cuident estre <m>argent</m> Mays il demeure tousiours blanchastre<lb/>

Qui demonstre que ceste blancheur est fixe &amp; na faulte<lb/>

que de taincture Cest <m>Electre</m> duquel il se peult faire<lb/>

des coupes qui demonstreront le <md>poison</md></ab>

</div>

<div>

<id>p149r\_3</id>

<head>Divers arts d<pl>allemaigne</pl></head>

<ab>Ils saydent fort des <tl>moulins d<env>eau</env></tl> &amp; la pluspart des<lb/>

<pro>artisans de <m>metaulx</m> d<m>or</m> &amp; d<m>argent</m> &amp; aultres</pro> font a ces<lb/>

<tl>martinets</tl> <del>faire</del> battre leurs grands ouvrages Et pour<lb/>

tirer le <m>fil de fer</m> ilz rougissent de grandes masses de<lb/>

<m>fer</m> &amp; luy ayant faict une poincte ilz le font acrocher<lb/>

ainsy tout rouge &amp; tirent ainsy promptem<exp>ent</exp> le <m>fil</m></ab>

</div>

<div>

<id>p149r\_4</id>

<head>Medaille a reparer</head>

<ab>Si tu veulx mouler quelque medaille pour te servir de patron<lb/>

&amp; pour ceste occasion la reparer iecte la la @ pluspart d<m>estain</m><lb/>

&amp; y mects abondamment de l<m>estain de glace</m> pour lendurcir</ab>

</div>