<page>149r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f303.image</image>

<div>

<id>p149r\_1</id>

<head>Ramollir le <m>fer</m> et le rendre fort<lb/>

doux</head>

<ab>P<exp>rens</exp> <m>sublimé</m>, <m>chaulx vive</m>, <m>savon de <pl>Venise</pl></m>, <m>fiente de <al>cheval</al></m>,<lb/>

un peu moings de <m>sublimé</m> que des aultres. Destrempe tout cela<lb/>

ensemble co<exp>mm</exp>e paste, &amp; en empaste le <m>fer</m>, &amp; l'envelope en cella<lb/>

avecq quelque <tl><m>meschant linge</m></tl>. Puys le fais recuire jusques<lb/>

à ce qu'il soict bien rouge. Ou bien laisse <ms>le <tmp>soir</tmp> dans un<lb/>

bon foeu jusques au <tmp>matin</tmp></ms>. Il sera fort doulx pour y bien<lb/>

graver ce que tu vouldras.</ab>

</div>

<div>

<id>p149r\_2</id>

<head><m>Or bas d'<pl>Allemaigne</pl></m>, <def><m>electre</m></def></head>

<ab>On l'appelle <m>or de <pl>Rheim</pl></m>, qu'on trouve aulx <env>rivieres</env> et est<lb/>

<m>or de paillelle</m>. Les <pro>orfevres</pro> d'<pl>Allemaigne</pl> l'ont vouleu<lb/>

affiner, pensant le separer d'avecq ceste blancheur qu'ilz<lb/>

cuident estre <m>argent</m>. Mays il demeure tousjours blanchastre,<lb/>

qui demonstre que ceste blancheur est fixe &amp; n'a faulte<lb/>

que de taincture. C'est <def><m>electre</m></def>, duquel il se peult faire<lb/>

des coupes qui demonstreront le <md>poison</md>.</ab>

</div>

<div>

<id>p149r\_3</id>

<head>Divers arts d'<pl>Allemaigne</pl></head>

<ab>Ils s'aydent fort des <tl>moulins d'<env>eau</env></tl>, &amp; la pluspart des<lb/>

<pro>artisans de <m>metaulx</m>, d'<m>or</m> &amp; d'<m>argent</m>, &amp; aultres</pro>, font à ces<lb/>

<tl>martinets</tl> <del>faire</del> battre leurs grands ouvrages. Et pour<lb/>

tirer le <m>fil de fer</m>, ilz rougissent de grandes masses de<lb/>

<m>fer</m>, &amp; luy ayant faict une poincte, ilz le font acrocher<lb/>

ainsy tout rouge &amp; tirent ainsy promptem<exp>ent</exp> le <m>fil</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p149r\_4</id>

<head>Medaille à reparer</head>

<ab>Si tu veulx mouler quelque medaille pour te servir de patron,<comment>c\_149r\_04</comment><lb/>

&amp; pour ceste occasion la reparer, jecte la la pluspart d'<m>estain</m><lb/>

&amp; y mects abondamment de l'<m>estain de glace</m> pour l'endurcir.</ab>

</div>