<page>150r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f305.image</image>

<div>

<id>p150r\_1</id>

<head><m>Cire</m> fort dure</head>

<ab>Mesle avec icelle de la <m>rousine</m> et du <m>bol</m>, et ne la gecte pas<lb/>

gueres chaulde.</ab></div>

<div>

<id>p150r\_2</id>

<head>Ligues diverses d’<m>estain</m> et <m>plomb</m></head>

<ab>Pour choses creuses co<exp>mm</exp>e <al>tortues</al>, <ms>moictié</ms> <m>plomb fin</m> et <ms>moitié</ms><lb/>

<m>estaim</m>.</ab>

<ab>Pour fleurs, presque tout <m>estaim</m>, sçavoir une <ms>lb</ms> d’<m>estain fin</m><lb/>

et deux <ms>℥</ms> de <m>plomb fin</m>.</ab>

<ab>Pour <al>lesards</al> qui sont espés d’un <ms><bp>doigt</bp></ms> ou deux, presque<lb/>

tout <m>plomb</m>, sçavoir une <ms>lb</ms> de <m>plomb fin</m> et 4 <ms>℥</ms> <del>es</del> d’<m>estaim<lb/>

fin</m>.</ab></div>

<div>

<id>p150r\_3</id>

<head><tl>Moules</tl></head>

<ab>Ils sont moings subgects à se fendre en recuisant quand<lb/>

ilz sont fort espés que quand ilz sont de peu d’espesseur,<lb/>

pourveu qu’elle soict suffisante. Car estant tanvres, ilz n’ont<lb/>

pas besoing d’estre gueres <del>recui</del> au foeu, &amp; la longueur du<lb/>

foeu les fait corrompre, mesmement quand le <m>plastre</m><lb/>

n’est pas fort.</ab>

<ab>Il est mieulx de recuire un <tl>moule</tl> seul que plusieurs<lb/>

ensemble, pource qu’il y fault plus grand &amp; violent foeu<lb/>

que pour un. Et l’entredeulx des <tl>moules</tl> reserrant du<lb/>

<m>charbon</m> allumé, se reverberent l’un l’autre, de telle sorte<lb/>

que plus souvant tu trouveras tes <tl>moules</tl> crevés &amp; fendus<lb/>

de ce costé que d’un aultre.</ab>

<ab>Recuits donc tes <tl>moules</tl> seul, n’y faisant foeu<lb/>

sinon pour le couvrir.</ab>

<ab>Et pource que ton <m>plomb</m> et <m>estain</m> s’aigrissent en les fondant<lb/>

souvent rouges, pour l’adoulcir fonds le sans le rougir<lb/>

et gecte en verge.</ab>

<ab>La <m>brique</m> refroidist le <m>metal</m>, &amp; si ce n’estoit pour<lb/>

donner liaison, elle ne seroit point necessaire.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Les <tl>moules</tl> recuits ne peuvent soubstenir<lb/>

plusieurs gects. Mays ceulx dans lesquels<lb/>

on ne veult gecter que <m>plomb</m> ou <m>estain</m> <corr><del>et</del></corr><lb/>

<add>ou</add> medailles plattes, n’estant que sechés,<lb/>

en soubstiennent<lb/>

beaucoup.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

L’<m>escaille<lb/>

de fer</m> fort<lb/>

subtillem<corr><exp>ent</exp></corr><lb/>

broyée<lb/>

les rend<lb/>

bien fermes<lb/>

&amp; forts.</ab></div>