<page>152r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f309.image</image>

<div>

<id>p152r\_1</id>

<head>Mouler un <al>rat</al></head>

<ab>La barbe de ses moustaches seroict malaisée à venir de gect,<lb/>

tu les pourras doncq raire avecq du foeu co<exp>mm</exp>e <del>d</del>le <pn>tyran de <pl>Syracuse</pl></pn>,<lb/>

&amp; aprés tu luy en pourras remectre <del>d’arg</del> de naturelles <m>argentées</m>.<lb/>

La queue est belle moulée pource qu’elle est faicte à petits cercles<lb/>

escaillés, presques co<exp>mm</exp>e celle d’un <al>lesard</al>; &amp; afin que le poil<lb/>

n’empesche de bien mouler, brusle au foeu d’une petite <tl>chandelle</tl>.<lb/>

Le reste du corps se doibt oindre avecq <m>huile de <pa>froment</pa></m>,<lb/>

qui tiendra le poil roide &amp; couché, si bien que le sable ne<lb/>

l’enlevera poinct en s’i embrouillant pour empescher de venir net.<lb/>

L’<m>huile de <pa>froment</pa></m> estant sec, ce qui sera bien tost, tu pourras<lb/>

passer un <tl>peigne</tl> fort delié sur le poil pour le diviser, affin<lb/>

qu’il se monstre au gect. Sur une petite <al>souris</al>, tu peulx bien<lb/>

mectre de l’<m>huile commun</m> pour baisser le poil. Et plustost<lb/>

que mouler ses animaulx (excepté les <al>serpents</al> &amp; <al>lesards</al>),<lb/>

laisse les <del>reposer</del> demeurer morts un <ms><tmp>jour</tmp></ms> ou deulx pour<lb/>

les avoir plus maniables. Car ilz se tiennent roides aprés<lb/>

leur mort, &amp; ne se peulvent bien acommoder à leur vray plant<lb/>

qu’ilz ne soient un peu amollis. Touteffois si tu le moules<lb/>

incontinent aprés qu’il est mort, ou luy donne son plant<lb/>

plustost qu’il ne se roidisse, tu feras bien. <del>Au</del> Et pource que<lb/>

les yeulx se meurent <del>tu y en</del> si tu <add>ne</add> le moules promptem<exp>ent</exp>, tu pourras<lb/>

substituer dans les yeulx des moictiés de <pa>poix</pa> bien ronds,<lb/>

desnués de leur peau &amp; escorce. Aulcuns font <corr>mu</corr>er le<lb/>

<al>rat</al>, aultres l’oignent d’<m>huile d’<pa>olif</pa></m>, qui est amiable, car<lb/>

l’<m>huile de <pa>froment</pa></m> est espés &amp; ha trop de corps. C’est pourquoy<lb/>

on n’en use gueres que pour donner quelque traict à un<lb/>

pied de <al>mouche</al> ou soubs un<corr>e</corr> aisle, pour les tenir roydes.<lb/>

Aultres couchent le po<corr>i</corr>l avecq un <m>jaune d’oeuf</m>, qui est bien<lb/>

tost sec &amp; amiable. Plante le, plustost que l’<m>huiler</m>, sur la<lb/>

<tl>plaste de <m>ardille</m></tl>, et leve luy la teste avecq une <tl>pointe de<lb/>

<m>fer</m></tl>, &amp; asseure luy aussy les pieds avecq des <tl>poinctes</tl> &amp; la<lb/>

queue. Frotte le d’<m>eau de vye</m> estant sec de l’<m>huile</m>. Puys<lb/>

gecte ton sable, aprés descouvre le co<exp>mm</exp>e les aultres animaulx,<lb/>

&amp; fais le second gect. Il ne fault pas ouvrir le<lb/>

<tl>moule</tl> qu’il ne soict recuit &amp; le <al>rat</al> bruslé.</ab>

<ab><margin>left-top</margin><figure>+</figure>

Le <al>rat</al>, pource qu’il<lb/>

est espés, vient<lb/>

mieulx estant<lb/>

creux, s’il est grand<lb/>

<al>rat</al>. Une <al>souris</al><lb/>

se moule mieulx,<lb/>

pource qu’elle ha<lb/>

le poil plus court.<lb/>

Il n’est pas possible<lb/>

de bien mouler<lb/>

ung animal qui<lb/>

ha les <m>os</m> grandelets,<lb/>

co<exp>mm</exp>e un <al>oiseau</al><lb/>

ou <al>rat</al>, sans ouvrir<lb/>

le <tl>moule</tl> pour le<lb/>

bien nettoyer, car<lb/>

les <m>os</m> ne se<lb/>

calcinent poinct.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Toute plume<lb/>

&amp; tout poil<lb/>

est malaisé<lb/>

à mouler selon<lb/>

le naturel.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Le <m>beurre</m> pour<lb/>

oindre l’animal<lb/>

à poil est meilleur<del>e</del><lb/>

que l’<m>huile de <pa>froma<exp>n</exp>t</pa></m>,<lb/>

pource qu’il est plus<lb/>

amiable.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>

Si le <al>rat</al> est gra<exp>n</exp>d,<lb/>

il est bon de luy oster<lb/>

les entrailles ou<lb/>

l’ayant moulé<lb/>

le faire seicher<lb/>

au <tl>four</tl>, pource que<lb/>

la grand humidité<lb/>

qu’il ha vient<lb/>

à bouillir dans<lb/>

le <tl>moule</tl> &amp; le<lb/>

gaste &amp; faict<lb/>

grumeleux.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>

Ne mects ton<lb/>

<tl>moule</tl> au <tl>froid</tl><lb/>

qu’il ne soict bien refroidy lentem<exp>ent</exp> à sec.<lb/>

Aultrem<corr><exp>ent</exp></corr> il emboit l’humidité, qui le faict<lb/>

rompre.</ab>

</div>