<page>153v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f312.image></image>

<div>

<cont/>

<id>p153r\_2</id>

<ab><m>farine</m> Et pour laplatir ayes un <tl>petit baston de <m><pa>buys</pa></m></tl><lb/>

bien rond &amp; de mesme grosseur par tout qui aye aulx<lb/>

deulx bouts un petit cercle plus esleve que le reste pour<lb/>

donner lespesseur necessaire a la <m>paste</m> Et puys<lb/>

avecq ce <tl>roulleau</tl> aplatis la en sorte quelle soit asses<lb/>

delie &amp; tanvre Puys aplique la sur le cave de <lb/>

ton <tl>moule</tl> Et presse dessus avecq du <tl><m>coston</m></tl> &amp; ta<lb/>

figure simprimera en la <m>paste</m> de relief dun coste<lb/>

&amp; en cave de laultre Ce faict oingts avecq un<lb/>

<tl>pinceau</tl> trempe dans un peu de <m>beurre fondu</m> la<lb/>

partie de la <m>paste</m> qui est cave Puys coupe le<lb/>

surperflu de la <m>paste</m> qui surpasse le cave du<lb/>

<tl>moule</tl> <del>H</del> Oincts aussy d<m>huile d<pa>olive</pa></m> ton <tl>moule</tl><lb/>

co<exp>mm</exp>e aulx aultres tu as faict Mects le <tl>contour<lb/>

d<m>ardille</m></tl> &amp; gecte <del>s</del> ton second moule Et tu auras<lb/>

ta medaille aussy tanvre &amp; creuse dun coste que<lb/>

tu vouldras Tu peulx avoyr divers <tl>rolleaux</tl><lb/>

qui auront les bords plus esleves les uns que les<lb/>

aultres pour faire diverses espesseurs Ou te<lb/>

servir de <tl><m>planches de plomb &amp; cuivre</m></tl> de diverses<lb/>

espesseur ou de <tl><m>carton</m></tl> coupees avecq le <tl>rolleau</tl></ab>

<figure>

<id>fig\_p153v\_1</id>

<margin>left-midle</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5czR5TF9scDhsSG8></link>

</figure>

<ab><margin>left-middle</margin>

Si tu frottois<lb/>

d<m>huile</m> ta <m>paste</m><lb/>

elle boiroit l<m>huile</m><lb/>

&amp; penetreroit jusques<lb/>

au <tl>moule</tl> auquel elle<lb/>

sattaqueroit Mays<lb/>

le <m>beurre</m> demeure<lb/>

sur la superficie<lb/>

de la <m>paste</m> &amp; ne<lb/>

semboit point<lb/>

Il ne fault point<lb/>

pour ces revers<lb/>

destremper ton<lb/>

sable avecq <m>eau<lb/>

chaulde</m> car elle<lb/>

feroit<lb/>

fondre<lb/>

le <m>beurre</m>

<figure>

<id>fig\_p153v\_2</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5c3FRZnZSMnU1Njg></link>

</figure>

</ab>

</div>

<div>

<id>p153v\_1</id>

<head>Essayer la bonte et force<lb/>

dun sable a recuire </head>

<ab>Apres quil ha faict prise il se doibt trouver<lb/>

doulx &amp; ayse au couper &amp; non pas rude Il sessaye<lb/>

mieulx en un grand <tl>moule</tl> &amp; fantasque quen un<lb/>

petit Car le grand demeure long temps au foeu<lb/>

&amp; le petit est bien tost recuit</ab>

</div>

<div>

<id>p153v\_2</id>

<head>Adoulcir l<m>or</m></head>

<ab>Quelque fois il y ha de l<m>or</m> si sec qu<del>il</del>e le <m>ciment</m><lb/>

ne <m>antymoine</m> ne le peuvent adoulcir Mays le seul<lb/>

<m>verdet</m> le rend doulx</ab>

</div>