<page>154v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f314.image</image>

<div>

<id>p154v\_1</id>

<head><m>Letton</m></head>

<ab>Il est fort fantasque à gecter. Il veult estre<lb/>

gecté fort chault. Et pour mieulx en venir à bout,<lb/>

gecte dessus du <m>sel armoniac</m> pour l’esclarcir. Allie<lb/>

le aussy d’un peu de <m>cuivre rouge</m>, et co<exp>mm</exp>e tu vouldras<lb/>

gecter, un peu d’<m>estain</m> pour le faire mieulx courre.<lb/>

Il laisse tousjours une queue co<exp>mm</exp>e de <m>verre fondu</m>.<lb/>

Il ne demande pas si long gect que les aultres.</ab>

</div>

<div>

<id>p154v\_2</id>

<head>Mouler</head>

<ab>Il n’est que bon qu’il soict un peu amorty par dehors<lb/>

&amp; soict neantmoins rouge par dedans. Car quand<lb/>

il sort du foeu, l’air &amp; vehemente exhalation de<lb/>

foeu, ne reçoit pas si bien le gect.</ab>

</div>

<div>

<id>p154v\_3</id>

<head>Gect d’<m>argent</m></head>

<ab>L’<m>argent</m> veult bien le gect longuet. À l’<m>or</m> n’importe.<lb/>

L’<m>argent</m> en soubdant endure l’<m>eau</m> qu’on gecte dessus. Mays l’<m>or</m> saulteroit,<lb/>

&amp; <del>veult que</del> à ceste cause on jecte d<corr><del>e</del>u</corr> <del>la <m>soubdure</m></del> son sur la <m>soubdure</m>.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Laisse bien refroidir le<lb/>

<tl>moule</tl> aprés le gect plustost<lb/>

que l’ouvrir.</ab>

</div>

<div>

<id>p154v\_4</id>

<head>Renforcer les fleurs et<lb/>

choses delicates</head>

<ab>Pour fleurs <corr><del>&amp;</del></corr> <del>choses delicates</del> &amp; herbages, on n’use<lb/>

poinct d’<m>huile de <pa>froment</pa></m>, ains de <m>beurre fondu</m>, duquel<lb/>

on donne une couche <corr>legere <figure>#</figure></corr> au derriere des foeuilles de<lb/>

fleur de <pa>roses</pa> &amp; de la <pa>pensée</pa>, &amp; aultres fleurs qui en<lb/>

ont besoing. Mais on renforce les <del>f</del> petits pieds de <al>mouche</al><lb/>

&amp; d’aultres petits animales d’<m>huile de <pa>froment</pa></m> pour les<lb/>

fortifier &amp; faire soubstenir.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>

avecq un petit <tl>pinceau</tl>

</ab>

</div>

<div>

<id>p154v\_5</id>

<head><pa>Fraises</pa></head>

<ab>Les foeuiles se moulent à part &amp; puys se raportent<lb/>

avecq <m>souldure</m>. Et pource que les fruict des <pa>fraisiers</pa><lb/>

se gecte massif, &amp; que par ce moyen il est poisant et que<lb/>

la queue d’<m>estain</m> qui est deliée ne les pourroit pas<lb/>

soubstenir sans se rompre bien tost, on faict les queues<lb/>

de <m>fil de letton</m> &amp; puys on les <m>soulde</m> &amp; raporte.</ab>

</div>