<page>155r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f315.item.r=></image>

<div>  
<id>p155r\_1</id>  
<head>Mouler une <pa>rose</pa></head>

<ab>Pource que les branchetes <add>du <pa>rosier</pa></add> qui sont <del>aupart</del> aultour de<lb/>

la fleur sont quelques fois fort dilatées &amp; feroient<lb/>

un trop grand <tl>moule</tl>, on les faict <add>et moule</add> à part, et la <pa>rose</pa><lb/>

&amp; quelques boutons à part. Et puys on raporte<lb/>

avecq <m>souldure</m> les branchettes &amp; foeuilles de <pa>rosier</pa> à la<lb/>

queue de la <pa>rose</pa>, à laquelle on laisse expressem<exp>ent</exp> de<lb/>

petits bouts des branchettes. Mect la foeuille ou <pa>rose</pa><lb/>

le plus bas que tu pourras dans le <tl>moule</tl> pource que le sable<lb/>

la releve tousjours. Tu <del>en</del> peulx aussy mouler plusieurs<lb/>

foeuilles ensemble estant disposées l'une sur l'aultre, les<lb/>

distingant avecq les <tl>filets</tl> co<exp>mm</exp>e dict est. Et pour le regard<lb/>

de la <pa>rose</pa> tu peulx donner une legere couche de <m>beurre fondu</m><lb/>

au dos de la foeuille, <del>de</del> <add>aulx premieres foeilles de dehors non à celles de dedans</add> <del>be</del>, pour l'affermir &amp; luy donner force de<lb/>

soubstenir, <add>affin que le sable destrempé ne les dilate &amp; escarte plus qu'il ne fault.</add> Tu <del>les</del> peulx bien mouler aussy les foeuilles<lb/>

des <pa>rosiers</pa>, <pa>fraisiers</pa> &amp; semblables, qui sont plates<lb/>

&amp; qui se peuvent aplatir sans les gaster. A deulx gects,<lb/>

pour ouvrir ton <tl>moule</tl> quand il est recuit &amp; le nettoyer<lb/>

de la <m>cendre</m> <del>Toute</del> et faire des souspirails &amp;<lb/>

plusieurs gects. Et ceste voye est la plus facille,<lb/>

mays l'aultre se peult faire aussy. Et avecq de petits<lb/>

filons de <m>cire</m> adaptés &amp; joincts de foeuille à foeuillle,<lb/>

tu peulx fayre des gects. Mesmes tu peulx faire<lb/>

despuys <add>le dos de</add> la premiere foeuille <del>iusques</del> un filon de <m>cire</m>,<lb/>

qui se raportera au gect. Tout cela facilite le gect.<lb/>

<del>Aulcu</del> Le principal est de laisser bien froidir les<lb/>

<tl>moules</tl> recuits, plustost que les nettoyer &amp; soufler dedans<lb/>

pour faire sortir la <m>cire</m>, pource que quand le <tl>moule</tl> est<lb/>

chault la <m>cendre</m> se tient co<exp>mm</exp>e attachée. Mays quand il<lb/>

est froid elle s'esperd et sort avecq le vent ou quand<lb/>

on retire l'alheine à soy par le petit pertuis.</ab>

<figure>

<id>fig\_p155r\_1</id>

<margin>left-top</margin>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5b3lFZ18wbGducEk></link>

</figure>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Tu peulx bien<lb/>

donner un peu<lb/>

d'espesseur au<lb/>

bout des tiges<lb/>

qui soubstiennent<lb/>

les foeuilles, les<lb/>

oignant legerem<exp>ent</exp><lb/>

par dessoubs de<lb/>

<m>beurre fondu</m>,<lb/>

pource que les<lb/>

foeuilles sont<lb/>

grandes &amp; poisent<lb/>

et la tige<lb/>

de <m>plomb</m> &amp;<lb/>

<m>estain</m> n'auroit<lb/>

pas assez de<lb/>

force.</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>  
Je serois d'advis<lb/>

de mouler la<lb/>

<pa>rose</pa> seule avecq<lb/>

un peu de queue<lb/>

prés de son bouton,<lb/>

&amp; puys luy raporter<lb/>

une plus longue<lb/>

de <m>letton estamé</m>,<lb/>

pource que la<lb/>

<pa>rose</pa> espanouye<lb/>

ha grand volume<lb/>

&amp; poisant.</ab>

<ab>  
<margin>bottom</margin>  
Mouille la <pa>rose</pa> d'<m>eau de vye</m> plustost que la mectre dans<lb/>

le <tl>cercle d'<m>ardille</m></tl>. N'oublye pas d'<m>huiler</m> le gect de <m>cire</m>.<lb/>

Et quand tu auras gecté ton sable destrempé, soufle fort<lb/>

jusques à ce qu'il commance à faire prise. La <pa>rose</pa> est<lb/>

bien venue. Mays pource que le sable se trouve meslé parmy les<lb/>

foeuilles, fais long temps tremper ton ouvrage dans l'<m>eau</m> affin que<lb/>

le secouant dans l'<m>eau</m> la <m>terre</m> s'en aille.</ab>

</div>