<page>156r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f317.item.r=></image>

<div>  
<id>p156r\_1</id>  
<head>Mouler prompteme<exp>n</exp>t et reduire un<lb/>

cave en relief</head>

<ab>Tu peulx empraindre de <m>cire coloree</m> le relief dune<lb/>

medaille &amp; tu auras un cave dans lequel tu pourras gecter<lb/>

en noyau un relief <add>de ton sable</add> sur lequel tu feras un cave de <m>plomb</m><lb/>

ou d<m>estain</m> dans lequel tu gecteras un relief de <m>cire</m><lb/>

Et puys sur ceste <m>cire</m> tu feras ton <tl>moule</tl> en noyau cave<lb/>

pour y gecter le relief d<m>or</m> &amp; d<m>argent</m> ou tel aultre<lb/>

<m>metal</m> quil te plaira Mays pour advancer besoigne<lb/>

si tu as haste fais le premier empraint &amp; cave de <m>mie de<lb/>

pain</m> preparee co<exp>mm</exp>e tu scais qui moulera fort net Et la<lb/>

dedans gectes y de la <m>cire fondue</m> qui te rendra un beau<lb/>

relief sur lequel tu feras ton noyau</ab>

</div>  
<div>  
<id>p156r\_2</id>  
<head>Ouvrage d<m>or</m> fort leger et creux</head>

<ab>Gecte un <al>lesard</al> ou telle medaille quil te plaira d<m>argent<lb/>

bas</m> co<exp>mm</exp>e de <cn>billon</cn> Apres <m>dore</m> la legerem<exp>ent</exp> Et comme la premiere<lb/>

<m>doreure</m> sera faicte &amp; essuite au foeu Advive <tl>grattebroisse</tl> &amp;<lb/>

fais une aultre charge de <m>doreure</m> legere co<exp>mm</exp>e la premiere<lb/>

fois &amp; fais ainsy trois ou quattre fois ou dadvantage selon<lb/>

lespesseur que tu vouldras donner Et puys ayant faict un<lb/>

petit pertuis au lieu moins en voeue Mects ton ouvrage dans<lb/>

de bonne <m>eau fort</m> qui penetrant par le pertuis a l<m>argent</m><lb/>

le mangera tout sans endommager l<m>or</m> De sorte que tu auras<lb/>

un <al>lesard</al> creux iusques aulx ongles ou aultre ouvrage si leger<lb/>

quen souflant tu lagiteras Mays advise de ne charger pas<lb/>

d<m>or amalgamé</m> tout a un coup ou qui aye gueres despesseur<lb/>

a chasque fois pourceque cela boucheroit les petits traicts<lb/>

Mays y procedant co<exp>mm</exp>e dict est legerem<x><exp>ent</exp></x> &amp; a plusieurs fois <add>et nettoya<exp>n</exp>t bien</add> @<figure/><lb/>

tu feras bien</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Affin que l<m>eau<lb/>

fort</m> mange<lb/>

mieulx il fault<lb/>

<del>gecter</del> gecter<lb/>

d<m>argent bas</m></ab>

</div>  
<div>  
<id>p156r\_3</id>  
<head><tl>Ciseller</tl></head>

<ab>Le <m>plomb</m> est si gras &amp; tendre quon ny peult fraper hardiment<lb/>

&amp; fault avoyr la main fort legere Les aultres <m>grands metaux</m><lb/>

sont plus ayses Avecq un <tl>burin</tl> apelle l<tl>onglet</tl> tu fais &amp; resuits<lb/>

les traits les plus delies Avecq le <tl>burin ordinayre a tailler</tl> les plus<lb/>

larges Et avecq le <tl>chaple</tl> tu ostes les grosses baves Et avecq les<lb/>

<tl>ciseaulx</tl> tu adoulcis lasperite des traicts tu aplanis tu releves un traict</ab>

</div>