<page>156v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f318.item.r=></image>

<div>  
<id>p156v\_1</id>  
<head>Mouler une <al>mousche</al></head>

<ab>P<exp>rens</exp> des plus <al>grosses <del>vo</del> mouches</al> qui vont aulx <env>gardema<exp>n</exp>gers</env>,<lb/> qui ne soient poinct pelues s'il est possible. Si elles le sont,<lb/>

oints leur lanuge &amp; poil folet d'<m>huile d'<pa>olif</pa></m> legerem<exp>ent</exp> pour<lb/>

le faire coucher. Prens les aussy et les employe le<lb/>

plus tost que tu pourras aprés qu'elles sont mortes, pource que<lb/>

si tu les laissois beaucoup seicher, l<del>e</del>eurs jambes se<lb/>

romproient quand tu les vouldrois estandre. Il fault<lb/>

aussy, pour les faire mieulx venir, les poser sur quelque<lb/>

chose co<exp>mm</exp>e foeuille ou aultre chose semblable, pour ayder<lb/>

le gect de leurs petites jambes, qui sont si frangibles<lb/>

que d'elles mesmes, elles ne viendroient pas bien au gect. Elles<lb/>

se peuvent planter sur une foeuille de <pa>sauge</pa> ou semblable.<lb/>

Elles se gectent bien en <m>argent</m> &amp; en <m>or</m>, mays on faict<lb/>

communem<exp>ent</exp> les jambes &amp; aisles à part &amp; on les raporte.<lb/>

J'en ay moulé une sur un<del>e</del><add>g</add> <del>foeuille de <pa>saulge</pa></del> bouquet de <pa>sauge</pa><lb/>

qui avoict sept ou huict foeuilles. Et pour fayre son<lb/>

plant <del>att</del>, j'arrestay ses pates <del>au</del> sur la plus large<lb/>

foeuille avecq un peu de <m>cire fondue</m> &amp; raportée avecq un<add>e</add><lb/>

<tl>poincte de <m>fil de fer</m> chaulde</tl>. Et affin que les aisles<lb/>

vinssent mieulx, j'oignis le dessoubs d'icelles de <m>beurre<lb/>

fondu</m> avecq un <tl>petit pinceau</tl>. Et avecq la mesme <tl>poincte<lb/>

de <m>fil de fer</m> chault</tl>, j'oignis les jambes &amp; pattes d'<m>huile<lb/>

de <pa>froment</pa></m>. Et pour abattre &amp; faire coucher le poil <add>lanugineux</add><lb/>

qu'elle avoit, je l'oignis aussy <del>u</del><add>d</add>'un peu d'<m>huile d'<pa>olif</pa></m>.</ab>

<ab>Je ne laissay pas beaucoup seicher l'<m>huile de <pa>froment</pa></m>, pource q<exp>ue</exp><lb/>

il est espés &amp; ha corps, &amp; que l'<m>eau de vye</m> n'y prent point.</ab>

<ab>Pour l'onction, l<del>a</del><add>e</add> <m>suif</m> est trop aspre, la <m>gresse de <al>porceau</al></m><lb/>

est trop molle, et le <m>beurre</m> est le plus excellent pource qu'il<lb/>

est plustot sec &amp; caille &amp; incontinent fondu &amp; plus ferme.<lb/>

Advise que les jambes &amp; pattes soient bien assises sur la<lb/>

foeuille &amp; n'en soient pas hors, car ce qui excederoit<lb/>

ne viendroit pas si bien, mesmem<exp>ent</exp> en <m>argent</m> pource que<lb/>

cela <del>excederoit le</del> <add>si subtil</add> ne seroit pas ayde du gect. Et de vray,<lb/>

les pates qui estoient couchées sur la foeuille sont bien venues, mays<lb/>

celles qui passoient de foeuille en foeuille &amp; demeuroient au vague<lb/>

ne sont pas venues en <m>estain</m>. Le reste de la <al>mouche</al> est bien<lb/>

venu, et mesmem<x><exp>ent</exp></x> le bouquet de <pa>sauge</pa> qui est fort beau moulé.</ab>

<ab>  
<margin>left-top</margin>  
On la pourroit bien gecter d'<m>or</m> &amp; d'<m>argent</m>, sans les pieds &amp; sans l'apliquer sur une fleur,<lb/>

en faisant le gect soubs le ventre<lb/>

&amp; raportant par <m>souldure</m> les pieds<lb/>

&amp; si besoing est les aisles de mesme <m>metal</m>, &amp; se pourroit<lb/>

<m>esmailler</m> en forti-<lb/>

fiant un peu les<lb/>

aisles &amp; pieds co<exp>mm</exp>e<lb/>

dict est.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Si ta <pa>sauge</pa> ou<lb/>

branche a quelque<lb/>

chose à reparer,<lb/>

fais co<exp>mm</exp>e cy dessoubs<lb/>

est dict. Et puys<lb/>

pains selon le<lb/>

naturel.

<figure>

<id>fig\_p156v\_1</id>

<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5VjFPeWlJc05CbDQ></link>

</figure>

</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Estant gectée en <m>or</m>,<lb/>

on <m>esmaille</m> les aisles<lb/>

avecq du <m>verre de vitre<lb/>

de <pl>Lorraine</pl></m>, qui est<lb/>

verdesin et transparens.</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
Il fault faire<lb/>

le gect de la <al>mouche</al><lb/>

par le cul, <del>affin</del><lb/>

avecq <m>cire fondue</m><lb/>

adaptée avecq la<lb/>

<tl>poincte de <m>fer</m></tl>, co<exp>mm</exp>e<lb/>

tu sçais, à laquelle<lb/>

la <al>mouche</al> s'attache<lb/>

&amp; puys la <m>cire</m> se<lb/>

fondant sert de<lb/>

gect à la <al>mouche</al>.

</ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>  
<figure>+</figure>

S'il vient quelque<lb/>

default aulx aisles<lb/>

de ta <al>mouche</al>, bas de<lb/>

l'<m>estain</m> fort tanvre,<lb/>

ou d'<del>&amp;</del><m><add>o</add>r</m> ou d'<m>argent</m><lb/>

si tu l'en as gectée,<lb/>

&amp; <del>avecq</del> taille avecq<lb/>

des <tl>ciseaulx</tl> ce qu'il<lb/>

y fault raporter &amp;<lb/>

aprés aplique le avecq<lb/>

tes <tl>pincettes</tl> &amp; le <m>colle</m><lb/>

avecq <m>colle de <al>poisson</al></m><lb/>

acoustrée co<exp>mm</exp>e cy dessoubs<lb/>

est mis. Et plustost<lb/>

chaufe legerem<corr><exp>ent</exp></corr> ton<lb/>

ouvrage affin que sa<lb/>

froideur ne refuse<lb/>

point la <m>colle</m>, qui sera<lb/>

bien tost seche, la<lb/>

chaufant de loing.<lb/>

Aprés couvre legerem<x><exp>ent</exp></x><lb/>

les joinctures de la chose raportée avecq de la <df><m>cire à esbaucher</m></df>, qui est <m>cire blanche</m> meslée<lb/>

de beaucoup de <m>ceruse</m> ou <m>blanc de plomb</m>, la parfondant avecq une <tl>poincte de <m>fer</m> chaulde</tl>. Tu couperas<lb/>

aussy de petits bouts de <m>corde d'<mu>espinette</mu></m> &amp; les <m>colleras</m> avecq ladicte <m>colle</m>, &amp; estants secs, c'est à sçavoir<lb/>

les pieds, repares de cela. Tu les engrossiras avecq de ceste mesme <m>cire fondue</m> pour les rendre esgaulx.</ab>

</div>