<page>157r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f319.item.r=></image>

<div>  
<id>p157r\_1</id>  
<head>Moyen des <pro>orfevres</pro> pour mouler<lb/>

creux</head>

<ab>

Ils moulent en deulx <tl><m>os de <al>seiche</al></m></tl> leur animal ou aultre<lb/>

ouvrage solide qu'ilz ont ou desja faict ou esbauché en <m>cire</m><lb/>

et gecté en <m>plomb</m>. Comme il est bien emprainct dans les deulx<lb/>

<tl><m>os de <al>seiche</al></m></tl>, ilz mectent entre ces deulx <tl><m>os</m></tl> un <tl><m>papier</m></tl><lb/>

&amp; joignent les <tl><m>os</m></tl> &amp; gectent. L'ouvrage vient party par<lb/>

moictié. Et puys avecq <del>ch</del> un <tl>chaple</tl> ils cavent aussy<lb/>

subtils qu'ilz leur plaist les deulx moitiés gectées d'<m>or</m> ou<lb/>

d'<m>argent</m>, et puys les <m>souldent</m> ou brasent. </ab>

</div>

<div>  
<id>p157r\_2</id>  
<head><m>Rouge cler</m></head>

<ab>

Aulcuns <pro>orfevres</pro> l'esprouvent sur de l'<m>or <del>esp</del> battu tanvre</m><lb/>

&amp; bien <tl>bruny</tl> avecq le <tl>chaple</tl>. Mays il est mieulx de l'esprouver<lb/>

sur un <m>lingot d'or</m>, et esprouver aussy en ouvrage ou gra<exp>n</exp>d<lb/>

ou fantasque tes matieres, pource que si elles paroissent<lb/>

bien en grand ouvrage &amp; extraordinaire, elles se demo<exp>n</exp>strent<lb/>

excellentes en ouvrage commun.</ab>

</div>

<div>  
<id>p157r\_3</id>  
<head>Nettoyer et desgraisser<lb/>

tes ouvrages gectés d'<m>estain</m><lb/>

et aultres</head>

<ab>

Fais de la <m>lessive</m> curieuse<exp>m</exp>ent passée par de bonnes<lb/>

<m>cendres</m>, et co<exp>mm</exp>e elle sera recente &amp; point grasse, Fais<lb/>

y bouillir ton ouvrage moulé. Et le <m>suif</m> et <m>gresse</m> s'en p<exp>ar</exp><x>t</x></ab>

</div>  
<div>  
<id>p157r\_4</id>  
<head>Disposer l'herbe ou fleur pour<lb/>

gecter</head>

<ab>Mets toujours a l'enssus le principal envers de la chose<lb/>

pource qu'il vient mieulx et plus net que le bas.<lb/>

Fais le gect large &amp; que le supraplus (qui est la masse)<lb/>

aulx <pro>fondeurs de grand gect</pro>, <del>Et</del> mesmem<exp>en</exp>t pour l'<m>argent</m> qui veult<lb/>

le <tl>moule</tl> bien chault &amp; estre gecté fort chault.<lb/>

Les choses fort tanvres veulent estre gectées fort chault.</ab>

<ab>  
<margin>left-bottom</margin>

Quand tu<lb/>

cognois que la<lb/>

tige d'une fleur<lb/>

bruslée dans<lb/>

le <tl>moule</tl> qui<lb/>

ne s'ouvre point<lb/>

est bien reduicte<lb/>

en <m>cendre</m>,<lb/>

c'est signe que<lb/>

le reste est bien bruslé.</ab>

</div>

<div>  
<id>p157r\_5</id>  
<head><al>Mousches</al></head>

<ab>Elles se moulent<lb/>

mieulx sur une<lb/>

foeille seule que<del>n</del><lb/>

sur un bouquet<lb/>

ou fleur ou<lb/>

branche d'herbe,<lb/>

pource que la foeille seule<lb/>

se moule a<lb/>

deulx moictiés<lb/>

qui estant recuits<lb/>

se peuvent ouvrir<lb/>

et bien nettoyer,<lb/>

&amp; le gect s'i fait<lb/>

mieulx. Advise<lb/>

en prenant la<lb/>

<al>mouche</al> de ne<lb/>

rompre pas les<lb/>

jambes &amp; de ne<lb/>

la laisser pas<lb/>

trop secher,<lb/>

car lors les jambes<lb/>

tombent. Et si cela t'advient, <m>colle</m> avecq <m>colle<lb/>

de <al>poisson</al></m> les mesmes jambes et avecq <m>cire</m>,<lb/>

ou bien adaptes en de <m>poil de <al>porc</al></m> ou de<lb/>

<m>corde d'<mu>espinette</mu></m>. Arreste la foeille<lb/>

sur la <tl>platene d'<m>ardille</m></tl> avecq deux<lb/>

<tl>poinctes</tl>, et la<lb/>

<al>mouche</al> avecq<lb/>

une <tl>poincte</tl><lb/>

au milieu du<lb/>

corps &amp; les pattes avecq de la <m>cire</m>.</ab>

</div>