<page>157v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f320.image</image>

<div>

<id>p157v\_1</id>

<head><m>Cendre</m> dans les <tl>moules</tl></head>

<ab>Il fault laisser froidir le <tl>moule</tl> plustost que<lb/>

soufler pour fayre sortir les <m>cendres</m>. Car quand<lb/>

le <tl>moule</tl> est chault, elle adherent contre luy &amp; esta<exp>n</exp>t<lb/>

froid, plus aysem<exp>ent</exp> s'en separent &amp; s'en vont en souflant<lb/>

avecq le vent en vapeur.</ab>

</div>

<div>

<id>p157v\_2</id>

<head>Mouler un <al>oiseau</al></head>

<ab>

Il fault luy donner son plant. Et pour ce faire, le mectre<lb/>

de costé sur la <tl>platine d'<m>ardille</m></tl>, et cacher dans icelle<lb/>

&amp; enfoncer la moictié dudict <al>oiseau</al>, <add>affin</add> qu'il ne mostre qu'une<lb/>

jambe &amp; un pied, puys tu l'oindras de <m>beurre</m> pour faire<lb/>

tenir la <m>plume</m> couchée, en fin <del>d<m>huile</m></del> d'<m>eau de vye</m>. Et<lb/>

puys gecte. Et ayant faict prise, nettoye &amp; descouvre<lb/>

ce qui en aura besoing. Aprés moule l'aultre costé<lb/>

de mesme sorte. Mays pource que les pied estants d'os<lb/>

malaisés à brusler, &amp; qui ne se pourroient point nettoyer,<lb/>

ne par <m>argent vif</m>, <del>Si</del> ne aultre moyen, si le <tl>moule</tl> ne<lb/>

s'ouvroit, descouvre le dessoubs des pieds &amp; l'orteil ou petit<lb/>

doigt du talon &amp; moule d'une piece à part. Fais recuire<lb/>

&amp; ouvre ton <tl>moule</tl> &amp; nettoye les os. Les pieds co<exp>mmun</exp>ement<lb/>

demeure foibles pour soubstenir la masse de l'<al>oiseau</al><lb/>

massif. Et pour ceste cause on adapte un <tl><m>fil de fer</m></tl><lb/>

dans le <tl>moule</tl> des pieds, qui passent dans le corps plustost<lb/>

que gecter, ainsy ilz se renforcissent. Aulcuns moulent<lb/>

les aisles en <tl>chassis</tl>. Aultres moulent la teste &amp; lesdictes aisles<lb/>

à part en noyau, puys les raportent &amp; reparent pour esbaucher<lb/>

premierem<x><exp>ent</exp></x> une forme qui soict roide, &amp; soubstiene le sable<lb/>

destrampé.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Ils s'escorchent<lb/>

&amp; remplissent<lb/>

le <m>toile cottonée</m>.<lb/>

&amp; pour mieulx,<lb/>

il fault adouber<lb/>

à la façon des<lb/>

<pro>corroyeurs</pro>, affin<lb/>

qu'ilz ne perdent<lb/>

point la <m>plume</m>,<lb/>

leste. L’adoub<lb/>

est <m>alum</m> &amp; <m>paste<lb/>

de farine</m>.</ab>

</div>

<div>

<id>p157v\_3</id>

<head>Po<exp>ur</exp> f<exp>air</exp>e h<exp>…</exp> vin f<exp>…</exp>rs</head>

<ab>Prenez un chausson du pied droi<del>d</del><add>t</add> qui ait esté porté et le faictes<lb/>

tremper en <m>eau</m>, et de l'<m>eau</m> q<exp>u</exp>i en sortira, la f<exp>air</exp>e boyre au mesme<lb/>

ou au au<exp>tr</exp>e et v<exp>er</exp>rez merveilles.</ab>

</div>