<page>158r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f321.item></image>

<div>  
<id>p158r\_1</id>  
<head><comment>C\_158r\_01</comment><m>Mercure</m> dans les <tl>moules</tl> à nettoyer</head>

<ab>

Advise bien que le <tl>moule</tl> soict bien froid plustost que soufler<lb/>

pour faire sortir la <m>cendre</m>, et y mectre apres le <m><figure>☿</figure></m> pour<lb/>

achever de nettoyer. Car si le <tl>moule</tl> est chault, le <m><figure>☿</figure></m> penetre<lb/>

dedans &amp; cherche des conduicts en s'envolant, &amp; laisse un <sn>odeur<lb/>

de soy</sn> qui aigrist tellem<exp>ent</exp> l'<m>estain</m> ou aultre <m>metal</m> que tu<lb/>

y gecteras, qu'il se rompra en y touchant le moings du monde.<lb/>

La chaleur aussy du <tl>moule</tl> retient <m>de petits grains de <figure>☿</figure></m>,<lb/>

qui font grumeleus &amp;, se retirant au bord des foeuilles moulées,<lb/>

s'y joignent &amp; font les foeuilles frangibles. Le <m><figure>☿</figure></m> nettoye bien<lb/>

la <m>cendre</m>, mesmement aulx choses plattes où il n'y ha pas traicts<lb/>

delicats qu'il puisse rompre par sa poisanteur. Et par<lb/>

ainsy, si tu peulx nettement gecter sans y en mectre, ne t'en<lb/>

sers poinct. Mays s'il est besoing de l'employer, mesle<lb/>

ton sable de <m><la>crocum</la></m> affin qu'il soubstienne bien le foeu.<lb/>

Et aprés avoir mis le <m><figure>☿</figure></m>, evacue le en renversant la bouche<lb/>

du <tl>moule</tl> en bas. Apres, recuits legerem<exp>ent</exp> le <tl>moule</tl>, affin<lb/>

que le <m><figure>☿</figure></m> s'en aille du tout. En ceste sorte, j'ay gecté une<lb/>

branche de <pa>provenche</pa>, foeilles &amp; fleurs, fort net, ayant dans<lb/>

la fleur une branche de <ill/> fondu au dos de la fleur <ill/></ab>

<ab>  
<margin>left-middle</margin>

Recuits bien<lb/>

rouge le<lb/>

<tl>moule</tl> plustost<lb/>

<del>q</del> qui gecter,<lb/>

affin que le<lb/>

<m><figure>☿</figure></m> s'exhale<lb/>

bien.</ab>

</div>