<page>164r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f333.item></image>

<div>

<id>p164r\_1</id>

<head>Gect</head>

<ab>

Quand tu fais le gect de quelque animal delicat<lb/>

co<exp>mm</exp>e d’un <al>serpent</al>, fais qu’il vienne du costé du ventre<lb/>

&amp; soubs la queue, car de costé il n’y ha que des<lb/>

ligne droictes, qui sont aysées a reparer plus beaucoup<lb/>

que le dos, qui est le plus en veue &amp; plus marqué.</ab>

</div>

<div>

<id>p164r\_2</id>

<head>Reparer les baves</head>

<ab>

Les ayant doulcem<exp>ent</exp> ostées avecq la <tl>poincte du<lb/>

chaple ou du burin</tl>, racle les avecq l’<tl>aile du burin</tl>,<lb/>

ou doulcem<exp>ent</exp> avecq une <tl>petite lime</tl>, &amp; frotte de <m>charbon<lb/>

de <pa>saule</pa></m> &amp; les <tl>petites broisses</tl>. Continue aussy les<lb/>

lignes interrompues par les baves.</ab>

</div>

<div>

<id>p164r\_3</id>

<head><m>Argent plombeus</m></head>

<ab>

Il se dechet beaucoup, à cause que le <m>plomb</m> qui<lb/>

y est meslé le travaille co<exp>mm</exp>e en la <tl>copelle</tl> et le faict<lb/>

saulter en petits grains aulx bords du <tl>creuset</tl><lb/>

&amp; sur le <m>charbon</m> qui le couvre. Il est aussy gras,<lb/>

et par ainsy il est bon de fondre tout <m>argent<lb/>

monnoyé</m>, co<exp>mm</exp>e de <cn>realles</cn> &amp; aultres, &amp; le mectre en<lb/>

lingot plustost que le fondre pour gecter les<lb/>

<al>lesardes</al> &amp; animaulx, car il vient mieulx. J’en ay<lb/>

moulé net co<exp>mme</exp> le principal ainsy une <al>petite<lb/>

vipere</al> d’<m>argent</m>, et fis la ligue de 4 <ms><cn><m>realles</m></cn></ms><lb/>,

de 20 <ms><cn><m>s<exp>ols</exp> d’<pl>Espaigne</pl></m></cn></ms>, &amp; une piece de xx <ms><cn><m>s<exp>ols</exp> de<lb/>

<pl>France</pl></m></cn></ms>.</ab>

</div>

<div>

<id>p164r\_4</id>

<head>Soufler</head>

<ab>

Quand tu fonds de l’<m>argent</m> &amp; de l’<m>or</m>, ne soufle pas fort<lb/>

&amp; de violence, pource que, le <m>charbon</m> se <corr>t</corr>assant, le <tl>crusol</tl><lb/>

s’abaisseroit &amp; <del>l’arg</del> se pourroit renverser. Mays quand<lb/>

ton <tl>moule</tl> sera prest, lors soufle fort pour bien eschaufer<lb/>

l’<m>argent</m> ou l’<m>or</m>. Tous deulx, estant fondus, veulent estre<lb/>

soufflés par dessus avecq un <tl>petit souflet</tl>, mesmem<exp>ent</exp> l’<m>or</m>, car cela<lb/>

leur oste leurs <m>fumées</m> &amp; les adoulcist.</ab>

</div>